РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта  Опште болинце "Др Алекса Савић" Медицински центар у Прокупљу-прва фаза-енергетска санација ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04

У конкурсној документацији  у поступку јавне набавке ,,Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта  Опште болинце "Др Алекса Савић" Медицински центар у Прокупљу-прва фаза-енергетска санација'', Наручилац врши измену и то:

У делу конкурсне документације која се односи на Образац о произвођачима материјала и опреме - страна 110/128 конкурсне документације - позиција 1.3.3 стоји

| 1.3.3 | Термоизолације пода на тлу објекта , изводи се плочама стуродура дебљине д=2 цм. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 300 kPa Минимална сирова густина: 30 kg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У делу конкурсне документације која се односи на Образац о произвођачима материјала и опреме - страна 111/128 конкурсне документације - позиција 1.3.10 стоји

| 1.3.10 | Термоизолација армиранобетонске површине равне плоче крова од камене вуне д=20 цм, камена вуна за кровне системе, а у складу са стандардом ЕН 13162. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Густина ≥ 150 kg/ m3 Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 50 kPa, деклинације 10 kPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У делу конкурсне документације која се односи на Образац о произвођачима материјала и опреме - страна 112/128 конкурсне документације - позиција 1.3.15 стоји

| 1.3.15 | Унутрашња хидроизолација пода на тлу сутерена и приземља објекта, следећим слојевима: 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ, еластична хидроизолациона мембрана СикаПлан 9.6 или одговарајуће, 3. Geotextil 500 g/м2 (flic) | 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ мембраба: - дебљине 1.5мм слободно положена, - Отпорност на дифузију водене паре < 24'000 (према ДИН 53122) - Чврстоћа на затезање дужински и попречно > 15,89 Н/мм2 (према ДИН ЕН ИСО 527-3), -Истезање - Дужински и попречно > 313% (према ДИН ЕН ИСО 527-3), - Чврстоћа шава - пукотине се појављују поред шава (према ДИН 16726), - Отпорност на бушење - Водопропусна при висини пада од 300 мм (према ДИН 16726) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

стране 110, 111 и 112 се мењају и сада гласе

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Епоксидна смола за ињектирање сувих и влажних шупљина са побољшавањем конструктивне везе оштећеног места. | Чврстоће при притиску: 70-80 N/mm2 Чврстоћа при затезању: 50N/mm2 |  |  |
| 1.2.4 | Водонепропусни малтер уз додатак адитива за водонепропусност за малтерисање зидова сутерена. Малтер се наноси у три слоја. | Тип – слој 1 – 6 мм Тип – слој 2 – 10 мм Тип – слој 3 – 10 мм Трака за ојачање Производ за дилатационе спојнице |  |  |
| 1.3.3 | Термоизолације пода на тлу објекта , изводи се плочама стуродура дебљине д=2 цм. | Топлотна проводност (λ)=0,035- W/мК Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 200 kPa Минимална сирова густина: 30 kg/m3 |  |  |
| 1.3.9.1 | Подлога: специјална висококвалитетна подлога на основи стиренакрилатних везива која смањује растапање у води брзотопивих соли: | паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:1999,релативна дифузијска упорност водене паре Sd(м) средња вредност 0,025 коефицијент дифузијске упорности водене паре средња вредност µ= 2500 -капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3 капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3 капиларна водопропусност W24 по часу (кг/м2h0,5) средња вредност 0,42 |  |  |
| 1.3.9.2 | Термоизолације фасадних површина термоизолацијом од тврдих плоча минералне (камене) вуне дебљине Д=10 цм. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Класе горивости: А1 Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 30 kPa, деклинације 10 kPa |  |  |
| 1.3.10 | Термоизолација армиранобетонске површине равне плоче крова од камене вуне д=20 цм, камена вуна за кровне системе, а у складу са стандардом ЕН 13162. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК (прихватиће се као исправна и понуда понуђача која на наведеној позицији понуди камену вуну за равне кровове са коефицијентом провођења топлоте 0.036 W/мК. ) Густина ≥ 150 kg/ m3(Прилагањем атеста И техничких листова камене вуне за равне кровове, биће прихваћенаи камена вуна која нема стриктно назначен параметар од ≥ 150 кг/м3. Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 50 kPa, деклинације 10 kPa |  |  |
| 1.3.12 | Хидро-изолација равне плоче крова. Парна брана (ПЕ фолија), дебљине 0,25 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм. | Дебљина: 0,25 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Вредност Сд: > 220 м, по стандарду ЕН 1931. Лонгитудинално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2 Трансверзално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2 Максимална лонгитудинална сила истезања: ≥ 230 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2 Максимална трансверзална сила истезања: ≥ 185 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2 Отпорност на цепање: ≥ 180 Н, по стандарду ЕН 12310-1 Отпорност на удар: ≥ 100 мм, по стандарду ЕН 12691 Трајност на вештачко старење: Задовољава, по стандарду ЕН 1296 и ЕН 1931 |  |  |
| 1.3.13 | Хидро-изолација равне плоче крова. ПВЦ хидро-изолациона мембрана, дебљине 1.5 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм, следећих карактеристика: | Дебљина: 1,5 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Затезна чврстоћа: ≥ 1.100 Н/50м, по стандарду ЕН 12311-2 Отпорност вара на смицање: ≥ 300 Н/50м, по стандарду ЕН 12316-2. Отпорност вара на кидање: ≥ 650 Н/50м, по стандарду ЕН 12317-2 Отпорност на град-чврста подлога: ≥ 20 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на град-еластична подлога: ≥ 30 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на ударац-чврста подлога: ≥ 500 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на ударац-еластична подлога: ≥ 1.100 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на статичко оптерећење: ≥ 25 кг, по стандарду ЕН 12730. Отпорност на цепање: ≥ 200 Н, по стандарду ЕН 12310-2. Издужење при лому: ≥ 15%, по стандарду ЕН 12311-2. Водонепропусна, при притиску од 4 бара, за период од 24h Паропропусност: 19.000, по стандарду ЕН 1931 Димензиона стабилност: ≤ 0,5%, по стандарду ЕН 1107-2. Савитљивост на ниској температури: ≤ -25°Ц, по стандарду ЕН 495-5. Изложеност УВ зрачењу (5000 х): Задовољава, по стандарду ЕН 1297. Отпорност на спољну изложеност ватре: Брооф (т1)-(т3), по стандарду ЕНВ 1187. |  |  |
| 1.3.15 | Унутрашња хидроизолација пода на тлу сутерена и приземља објекта, следећим слојевима: 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ, еластична хидроизолациона мембрана Sikaplan WP 1100-15HL или одговарајуће, 3. Geotextil 500 g/м2 (flic) | 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ мембраба: као исправна понуда ће се сматрати уколико понуди наведени материјал, или материјал са еквивалентним или бољим карактеристикама, што је потребно испратити одговарајућим сертификатима |  |  |
| 1.3.17 | Хидроизолациони, једнокомпонентни ињекциони гел EURAS® gel typ -20, минералног порекла. Технологија примене Ињектирање под притиском 2-200 бара, ињекционим пумпама | Висока хидроскопност и флексибилност Висока способност апсорпције и истискивања воде из и око конструкције Висока моћ кохезије с конструкцијом Висока отпорност на дифузију Висок отпорност на УВ зрачење Висока ПХ вредност (>9,0) Висока отпорност на ниске и високе температурама ( -250Ц до 1000Ц) Погодна за уградњу на слабим подлогама (тј. кохезионе/затезне чврстоће <1,5 Н/мм2) |  |  |

У осталом делу, конкурсна документација  остаје иста.

Комисија за јавну набавку